Síntese e decomposição do peroxo-oxo-oxalomolibdato de amônio

Felipe Covelo Pan1(IC), Ariana Liporace Maia2(PG), Priscila Tamiasso Martinhon2(PQ), Célia Souza2(PQ), Alexandre Braga da Rocha2(PQ), Angela Sanches Rocha1(PQ)*

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

angela.sanches.rocha@gmail.com

Palavras Chave: Peroxocomplexos, Carbeto de molibdênio Ácido oxálico, Ligantes.

Introdução

Os carbetos de metais de transição são ligas intersticiais nas quais os átomos de carbono ocupam os interstícios de uma rede de átomos metálicos com elevada condutividade elétrica e mecânica e aplicações que incluem a catálise e eletroquímica. São obtidos em geral em condições severas, como a carburação do óxido metálico a elevada temperatura, mas busca-se métodos mais amenos. Com base nesta ideia, este trabalho tem como principal objetivo a síntese de um complexo de molibdênio com ligantes contendo carbono, para uso como precursores do carbeto de molibdênio. Buscou-se determinar, também, as melhores condições para a obtenção dos carbetos bem como caracterizá-los.

Resultados e Discussão

Foi possível realizar a síntese dos complexos triperoxo-oxo-molibdato de amônio (TPMA) e o diperoxo-oxo-oxalomolibdato de amônio (MOX) com uma rota adaptada da literatura. Partindo-se do heptamolibdato de amônio (HMA), realizou-se a reação do peróxido de hidrogênio e hidróxido de amônio com este precursor, em meio aquoso ao longo de uma hora. Após esta etapa, realizou-se uma filtração simples para retirada de material que não reagiu, seguida da adição de um agente precipitante. O complexo precipitado foi então separado por filtração à vácuo. O TPMA se apresenta como um sólido amarelo claro, fino, pouco denso, muito solúvel em água e não higroscópico. O segundo complexo, MOX, foi sintetizado a partir da reação do TPMA com ácido oxálico em meio aquoso, sob agitação, por 30 minutos. Após a reação, realizou-se uma filtração simples para retirada de material que não reagiu e, em seguida, adicionou-se o agente precipitante. A acetona é um agente precipitante adequado, por ser volátil, mas uma mistura de etanol, butanol e hexano pode ser usada, sendo que o complexo apresentou um tempo de precipitação muito variado. Modificando-se as condições da síntese como temperatura, ordem da adição dos reagentes, volume de água, o lote do precursor TPMA e o agente precipitante, verificou-se que o complexo pode precipitar instantaneamente ou levar dias. Ambos os complexos foram caracterizados por FTIR e DRX. Na Figura 1 está apresentado o espectro de FTIR do MOX, sendo possível identificar as bandas dos ligantes e do cátion. O TPMA tem um espectro mais simples, apresentando bandas dos grupos Mo=O e peroxo.

Figura 1. Espectro de FTIR do MOX.

Procedeu-se a decomposição do MOX em meio inerte (He) em temperaturas finais variadas, para obtenção do carbeto. O produto de decomposição apresentou aspecto negro brilhante. Foram feitas análises de FTIR e DRX dos produtos de decomposição, e eles apresentaram estrutura compatível com o MoO2, que contém molibdênio reduzido em sua estrutura.

Conclusões

Conclui-se que foi possível obter um complexo de molibdênio do tipo peroxo-oxo-oxalomolibdato de amônio, a partir da adaptação de métodos indicados na literatura. A decomposição deste complexo a elevadas temperaturas e sob atmosfera inerte gerou um sólido escuro e com brilho, que apresenta padrão de difração compatível com o MoO2, que é um material no qual o metal está reduzido. Este sólido, contendo Molibdênio reduzido e, provavelmente, carbono em sua estrutura, do tipo carbeto, pode ser utilizado na confecção de eletrodos e como catalisador.

Agradecimentos

A Cetreina, PGQu e ao CNPq pelas bolsas concedidas para realização da pesquisa.

____________________

Bayot, D.; Tinant, B.; Devillers, M. Inorganica Chímica Acta 2004, 357, 809-816.

2 Rocha, A. S.; Forrester, A. M. S.; Lachter, E. R.; Sousa-Aguiar, E. F.; Faro-Jr, A. C. Catalysis Today 2012, 192, 104-111.